Dodatkowe informacje do SIWZ:

1. Wygrodzenia między natryskami wykonać z cegły pełnej, otynkowanej wraz z obłożeniem glazurą,

- należy użyć terakoty  gr. min. 8 mm, odporność na ścieranie – kl.5 wg PN-EN ISO 10545-7, odporne na plamienia, przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu, klasa antypoślizgowości min. R10,

2. Należy ująć w ofercie zakup i montaż luster w ilości wskazanej w SIWZ.

3. Należy skalkulować w ofercie drzwi aluminiowe zgodne z projektem elewacji czyli pełne nieprzeszklone.

4. Kostkę betonową dla parkingu i drogi należy wycenić, jako 8 cm zaś dla chodnika Wykonawca założyć ma kostkę o grubości 6 cm. Jako podbudowę należy zastosować następujące warstwy konstrukcyjne:

Chodnik

Kostka 6 cm

Podsypka cementowo –piaskowa 5 cm

Podbudowa z tłucznia -20 cm

Droga dojazdowa i parking

Kostka 8 cm

Podsypka cementowo –piaskowa 5 cm

Podbudowa z tłucznia -25 cm

Grunt rodzimy

Krawężniki i obrzeża

Beton B15 dla oporu

5. Styropian dla ścian wykonać, jako warstwa 10 cm z wyprawą, dla elementów wykuszy przyjąć wartość 15 cm zgodnie z rysunkami elewacji.

6. Ścianę fundamentową należy wykonać, jako ścianę z bloczków betonowych z izolacją. Ściany fundamentowe ocieplić warstwą 5 cm styropianu.

7. Do kalkulacji należy przyjąć zbiornik 200 l z podgrzewaczem elektrycznym.

8. Wykonawcy nie mają obowiązku załączać do oferty kosztorysu inwestorskiego, jednak 
z uwagi na fakt, iż inwestycja realizowana jest przy użyciu środków z PROW Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia w/w dokumentu.

9.  W ramach zamówienia wykonawca winien skalkulować wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z dostawą i montażem oświetlenia zewnętrznego parkowego. 
W załączaniu przekazujemy mapę zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją lamp. Wraz z trasa kabla zasilającego.

Poniżej przekazano również typ, rodzaj słupów i opraw. Ilość opraw i słupów- 3 kpl.

W oprawie należy zamontować moduł ledowy o mocy min 20 W. Słup wykonany 
w technologii wskazanej powyżej. Lampy wyposażone w fundament betonowy o przekroju 150x150 wysokość 1,0 m.